

TENSILE BOLTING CLOTH (TBC)

Размерный ряд растяжимой ткани для сит.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № СИТА  (TBC) | Размер проходной ячейки сита, мкм | Размер проходной ячейки сита, мм | Диаметр проволоки, мкм | Проходная площадь, % |
| 16 | 1360 | 1,36 | 250 | 71,4 |
| 18 | 1180 | 1,18 | 220 | 71.0 |
| 20 | 1060 | 1,06 | 220 | 68.6 |
| 22 | 950 | 0,95 | 200 | 68.2 |
| 24 | 850 | 0,85 | 200 | 65.5 |
| 26 | 800 | 0,8 | 200 | 64.0 |
| 28 | 710 | 0,71 | 180 | 63.6 |
| 30 | 670 | 0,67 | 160 | 65.2 |
| 32 | 630 | 0,63 | 160 | 63.6 |
| 34 | 600 | 0,6 | 160 | 62.3 |
| 36 | 530 | 0,53 | 160 | 59.0 |
| 38 | 500 | 0,5 | 160 | 57.4 |
| 40 | 475 | 0,475 | 160 | 56.0 |
| 44 | 450 | 0,45 | 140 | 58.2 |
| 46 | 400 | 0,4 | 140 | 54.9 |
| 50 | 375 | 0,375 | 140 | 53.0 |
| 52 | 355 | 0,355 | 140 | 51.4 |
| 54 | 335 | 0,335 | 140 | 49.7 |
| 60 | 315 | 0,315 | 112 | 54.4 |
| 62 | 300 | 0,3 | 112 | 53.0 |
| 66 | 280 | 0,28 | 112 | 51.0 |
| 70 | 265 | 0,265 | 100 | 52.7 |
| 74 | 250 | 0,25 | 100 | 51.0 |
| 78 | 236 | 0,236 | 100 | 49.3 |
| 80 | 224 | 0,224 | 100 | 47.8 |
| 84 | 212 | 0,212 | 90 | 49.3 |
| 88 | 200 | 0,2 | 90 | 47.6 |
| 90 | 190 | 0,19 | 90 | 46.0 |
| 94 | 180 | 0,18 | 90 | 44.4 |
| 105 | 166 | 0,166 | 76 | 47.1 |
| 120 | 140 | 0,14 | 65 | 46.6 |
| 135 | 125 | 0,125 | 65 | 43.3 |
| 145 | 118 | 0,118 | 56 | 46.0 |
| 165 | 104 | 0,104 | 50 | 45.6 |
| 200 | 90 | 0,09 | 40 | 47.9 |
| 230 | 75 | 0,075 | 35 | 46.5 |

MARKET GRADE (MG)

Рыночный класс

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № СИТА  (MG) | Размер проходной ячейки сита, мкм | Размер проходной ячейки сита, мм | Диаметр проволоки, мкм | Проходная площадь, % |
| 2 | 11200 | 11,2 | 1600 | 76,6 |
| 3 | 7100 | 7,1 | 1400 | 69,8 |
| 4 | 5000 | 5 | 1250 | 64,0 |
| 5 | 4000 | 4 | 1000 | 64,0 |
| 6 | 3350 | 3,35 | 905 | 62,0 |
| 7 | 2700 | 2,7 | 900 | 56,3 |
| 8 | 2500 | 2,5 | 700 | 61,0 |
| 10 | 1940 | 1,94 | 600 | 58,3 |
| 12 | 1520 | 1,52 | 600 | 51,4 |
| 14 | 1310 | 1,31 | 500 | 52,4 |
| 16 | 1140 | 1,14 | 400 | 54,8 |
| 18 | 990 | 0,99 | 400 | 50,7 |
| 20 | 870 | 0,87 | 400 | 46,9 |
| 24 | 760 | 0,76 | 300 | 51,4 |
| 30 | 550 | 0,55 | 300 | 41,9 |
| 40 | 390 | 0,39 | 250 | 37,1 |
| 50 | 290 | 0,29 | 220 | 32,3 |
| 60 | 230 | 0,23 | 190 | 30,0 |
| 70 | 212 | 0,212 | 140 | 36,3 |
| 80 | 180 | 0,18 | 140 | 31,6 |
| 100 | 142 | 0,142 | 112 | 31,3 |
| 120 | 122 | 0,122 | 90 | 33,1 |
| 150 | 100 | 0,1 | 65 | 36,7 |
| 180 | 91 | 0,091 | 63 | 34,9 |
| 200 | 77 | 0,077 | 50 | 36,8 |
| 250 | 62 | 0,062 | 40 | 36,9 |
| 270 | 54 | 0,054 | 40 | 33,0 |
| 300 | 50 | 0,05 | 35 | 34,6 |
| 325 | 43 | 0,043 | 35 | 30,4 |
| 370 | 37 | 0,037 | 32 | 28,8 |
| 400 | 34 | 0,034 | 30 | 28,2 |
| 450 | 30 | 0,03 | 26 | 28,7 |
| 508 | 25 | 0,025 | 25 | 25,0 |
| 635 | 20 | 0,02 | 20 | 25,0 |